ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ ЦЕМЕНТА

КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дата проведения испытаний: 21.05.2008 г. – 18.06.2008 г.

- Исходящие физико-механические свойства цемента

    - Остаток на сите 008, % ___________2,3_______

    - Удельная поверхность, см²/г ________________

    - Плотность, г/см³___________________________

- Физико-механические свойства цемента при затворении водой

    - Нормальная густота (Н.Г.),% ______28,5______

    - Начало схватывания___2___час.___40___мин.

    - Конец схватывания___4____час.___05___мин.

    - Испытания на равномерность изменения объема кипячением: (Выдержал, не выдержал)

- Физико-механические свойства раствора

    - Водоцементное отношение (В/Ц)_______0,35____

    - Расплыв конуса, мм__________________111_____

Наблюдение: Ложным схватыванием не обладает

- Предел прочности при изгибе балочек, (МПа)

| Возраст сутки | Результат испытаний |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | среднее |
| 3 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 7 |  |  |  |  |
| 28 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 7,6 |

- Предел прочности при сжатии половинок балочек, (МПа)

| Возраст сутки | Результаты испытаний | Активность цемента |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3 | 29,6 | 26,7 | 29,6 | 30,3 | 30,1 | 30,9 | 30,1 |
| 28 | 48,7 | 47,8 | 48,6 | 45,9 | 47,4 | 46,7 | 47,8 |

Марка по прочности М400

Потеря массы при прокаливании – 5,16%

Нерастворимый остаток – 0,5%

SiO2 – 19,24%

MgO – 2,71%

CaO – 36,9%

Al2O3 – 2.32%

Fe2O3 – 1.88%

Доставленный цемент по тонкости помола, срокам схватывания, равномерности изменения объема кипячением соответствует требованиям ГОСТ 10178-85